## Slide 1: Kombinovane metode ispitivanja granice metal/elektrolit 2.2.

## Slide 2: In-situ refeleksiona infracrvena spektroskopija sa Furijeovom transformacijom (RFTIRS - Reflectance Fourier Transform InfraRed Spectrometry).

## Slide 3: ELEKTRODA I ELEKTROLIT

## Slide 4: Molekul vode i IR spektar

## Slide 5: IR spektar vode
Vazi i za druge rastvarace koji se koriste u elektrohemiji

## Slide 6: FTIRS
Brza tehnika
Prevazidjen problem modulacije potencijala (snimanje na, prakticno, konstantnom potencijalu)
Povecanje broja snimaka za povecanje odnosa S/N

## Slide 7: RFTIRS u Elektrohemiji
CaF2 prizma (ogranicen izbor
zbog korozivne sredine)
Debljina sloja elektrolita
delovi mm
Konfiguracija “tankog sloja”
Elektricno polje moze biti samo paralelno u odnosu na povrsinu elektronskog provodnika
SELEKCIONO PRAVILO:
AKTIVNI MODOVI NORMALNI
NA POVRSINU!

## Slide 8: RFTIRS u Elektrohemiji
SIGNAL = R/R0 NA DATOM POTENCIJALU
SIGNAL ZAVISI OD R I R0

## Slide 9: KONFIGURACIJA TANKOG SLOJA
Tanki sloj je difuziono dekuplovan od ostatka rastvora
(Pseudo)faradejska reakcija povrsine moze da narusi ravnotezu u elektrolitu i zakomplikuje interpretaciju rezultata
Gde se sta desava?

## Slide 10: QMB + CV

## Slide 11
Hads  H+ + e-
Pt* + H2O Pt-OH + H+ + e-

## Slide 12: Primer: COads@Pt(111)
Struja - potencijal krive za monokristalnu elektrodu Pt(111)u : 0,1M NaOH, 0,1M HClO4 i 0,1M HClO4 + 10-2 M Br-, zasićene sa CO, pri brzini promene potencijala od 20mV/s, i 900 obrtaja radne elektrode u minutu na 293K. Potencijali su izraženi u odnosu na zasićenu kalomelsku elektrodu (ZKE)
CO CO2
Formiranje
karbonata

## Slide 13
FTIR in situ merenja oksidacije CO u 0,1M rastvoru HClO4 zasićenom sa CO na površini Pt(111) pri različitim elektrodnim potencijalima. Spektar je stabilan do 0,5V, posle čega se pojavljuje nova istežuća C-O traka na 1840 cm-1 usled nastanka COad u koordinaciji mosta.
2078 cm-1
1840 cm-1
1780 cm-1
Povrsinski procesi
Bulk elektroliza
1780 cm-1

## Slide 17: Glavna uloga: idenifikacija adsorbovanih reaktivnih vrsta I intermedijera u cilju razjasnjenja mehanizma